PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW  					              Zał. nr  3

### TEMAT: Brzeg,ul.Sportowa, MOSiR 		-	przebudowa stadionu miejskiego

| Nr warstwy geotechnicznej Nr of geot.layer | Rodzaj gruntu Name of the ground | Symbol konsolidacji gruntu Consolidation type | β wskaźnik skonsolidowania consolida. index Eo \ E (ratio) | IL stopień plastyczności grade of plasticity | ID stopień zagęszczenia grade of compacting | Wn wilgotność naturalna (%) natural moistness | ς gęstość objętościowa (t x m3) volumentric denisity | Cu spójność (kPa) specific cohererence | φ kąta tarcia wewnętrzn. (deg) inside friction angle | E0 - moduł pierwotnego odkształcenia (kPa) primery compressibility | M0 - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej) general compressibility (kPa) | Iom zawartość sub. organ (%) contents of organic pieces | Współczynnik nośności load factor ND NC NB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | nB nasyp budowlany | - | - | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Ż żwir | - | 1.0 | - | 0.50 | 8 | 1.80 | - | 38 | 140000 | 150000 | - | 48.93 | 61.35 | 28.08 |
| III | I ił | D | 0.80 | 0.20 | - | 27 | 2.00 | 50 | 10 | 14000 | 25000 | - | 2.47 | 8.34 | 0.19 |

* PN-74 B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. Podział,nazwy,symbole i określenia.Tablica 1.