GEOWIERT

Usługi Geologiczne

#### Gabriel Marek Rzepka

Adres:

45-52Opole,ul.Borowskiego 7   	                    NIP 754- 102-93-90

Tel./fax (077) 454-83-42                                     Telefon komórkowy  0602 643071

Adres internetowy : www.geowiert.com        e-mail: geowiert@geowiert.com

PROJEKTOWANIE i WYKONAWSTWO W ZAKRESIE: geologii inżynierskiej. geotechniki i hydrogeologii. Obsługa budów, kontrola podsypek, ekspertyzy geotechniczne, piezometry,  ochrona środowiska itp.

Tytuł opracowania:	 Dokumentacja

geotechniczna

z rozpoznania podłoża budowlanego,dla zadania inwestycyjnego „przebudowa stadionu miejskiego przy ul.Sportowej w Brzegu.

Zleceniodawca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul.Korfantego 34

49-300 Brzeg

NIP 747-13-78-210

# Opracował:

2007 rok, m-c październik

S P I S		T R E Ś C I

1.Wstęp	........................................................................................................3

2.Opis prac terenowych	....................................................................................3

3.Budowa geologiczna	....................................................................................3

4.Warunki hydrogeologiczne	..........................................................................4

5. Warstwy geotechniczne ..................................................................................4

6.Wnioski i zalecenia .........................................................................................5

### Z A Ł Ą C Z N I K I

1.Mapa dokumentacyjna

2.Przekroje geotechniczne

3.Parametry geotechniczne warstw

4.Karty otworów geotechnicznych

1.WSTĘP

Niniejsze opracowanie  w formie „ Dokumentacji geotechnicznej .... ”, opracowano na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Brzeg, ul.Korfantego 34. Projektowana inwestycja przewiduje przebudowę stadionu miejskiego   w Brzegu, przy ul.Sportowej ,vide mapa dokumentacyjna zał. nr 1.

Zgodnie z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie „ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych”, projektowany obiekt w porozumieniu ze  Zleceniodawcą , został zaliczony do „pierwszej kategorii geotechnicznej”. Warunki gruntowe budujące podłoże budowlane projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi, przynależą do „prostych warunków gruntowych”.

Z uwagi na powyższą „kategorię i warunki”, wyniki prac wiertniczych zestawiono  w formie dokumentacji geotechnicznej.

2.OPIS PRAC TERENOWYCH

W ramach prac wiertniczych  wykonano 4 otwory badawcze do głębokości 5.0mppt, o łącznym metrażu 20.0mb.Ilość otworów badawczych, ich lokalizację i głębokość określił Zleceniodawca.

Prace wiertnicze wykonano w miesiącu październiku   2006 roku, wiertnicą mechaniczną H-25S pod nadzorem autora opracowania. Lokalizację wykonanych otworów badawczych przedstawia załącznik nr 1 w postaci mapy dokumentacyjnej.

Podczas prac wiertniczych na bieżąco prowadzono analizę nawiercanych gruntów. Po odwierceniu, otwory likwidowano zasypując powstałym podczas wiercenia urobkiem z zachowaniem kolejności nawiercanych warstw.

3.BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren rozpoznano max. do głębokości 5.0mppt. Stwierdzono  grunty nasypowe i grunty rodzime okresu czwartorzędu  i trzeciorzędu.

Grunty nasypowe

Nasypy budowlane, oznaczone na przekrojach jako warstwa nr I, budują nawierzchnie boiska oraz nasyp pod istniejące trybuny. Zbudowane są z humusu i  piasku  w rejonie boiska i z  żużla, piasku i humusu w rejonie trybun. Ich  miąższość od  0.3-1.3m.

Grunty rodzime

Czwartorzęd	reprezentowany jest przez żwiry występujące tylko w otworze nr 2 w strefie głębokości 1.3 – 2.3mppt.

Trzeciorzęd 	-	 reprezentowany prze iły, nawiercone we wszystkich otworach badawczych. Do głębokości wykonywanych wierceń tj. 5.0mppt nie zostały przewiercone.

Układ przestrzenny oraz miąższości nawierconych gruntów, przedstawia załącznik nr 2 i 4.

4.WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prac  wiertniczych do głębokości  5.0mppt wody gruntowej nie stwierdzono. Nawiercone żwiry są suche.

W okresach intensywnych opadów atmosferycznych mogą wystąpić sączenia w obrębie iłów. Należy podziemne części budynku zabezpieczyć w izolację pozioma i pionową.

5.WARSTWY GEOTECHNICZNE

Podczas wykonywania wierceń stwierdzono grunty nasypowe i grunty rodzime. Wydzielono  następujące  warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe

Warstwa I		-	nasypy budowlane  w postaci humusu i piasku budujące płytę boiska w rejonie otworów nr 3 i 4 o grubości 0.3m i z żużla, piasku i humusu o grubości 1.1 – 1.3m,  budujące nasyp pod trybuny w rejonie otworów nr 1 i 2.

Stan techniczny średnio zagęszczone ID =0.60

Grunty rodzime

Warstwa II		-	żwiry suche, występują poniżej nasypów tylko w otworze nr 2 w strefie głębokości 1.3 – 2.3mppt.

Stan techniczny średnio zagęszczone   ID = 0.50

Orientacyjne dopuszczalne obciążenie k2 = 3.5kG/cm2, (0.35MPa)

Warstwa III	-	iły budujące głębokie podłoże badanego terenu. Występują we wszystkich otworach badawczych. W rejonie otworów nr 3 i 4 już od głębokości 0.3mppt.W otworach nr 1 i 2 od głębokości 1.1 -2.3mppt.

Stan techniczny twardoplastyczne    IL = 0.20

Orientacyjne dopuszczalne obciążenie k2 = 2.8kG/cm2, (0.28MPa)

Układ przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych, obrazują przekroje geotechniczne  zał. nr 2.

Stan techniczny, stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono oporem świdra  podczas wykonywania wierceń, natomiast stopień plastyczności gruntów spoistych określono metodą odkształceń próbki gruntu.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw, wyznaczono metodą „B” zgodnie z normą PN-81/B-03020 wg. zależności korelacyjnych  ID i IL jako parametry wiodące, a pozostałymi parametrami. Wartości te odczytano z tabel i wykresów.  Dane ich zestawiono w zał. nr 3 „Parametry geotechniczne warstw”

6.WNIOSKI I ZALECENIA

- Podłoże badanego terenu buduje grunty wystarczająco nośne dla projektowanych obiektów przy uwzględnieniu parametrów zestawionych w załączniku nr 3.

- Zasadniczy udział w budowie badanego podłoża mają iły, które występują na całości badanego terenu. Iły występują bezpośrednio pod nasypami, z wyjątkiem otworu nr 2, gdzie na stropie iłów zalega niewielka warstwa żwirów.

- Podczas prac wiertniczych do głębokości 5.0mppt wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach intensywnych opadów w obrębie iłów mogą wystąpić niewielkie sączenia.

- Podziemne części obiektów należy zabezpieczyć w izolację poziomą i pionową.

Opracował:

| Mapa dokumentacyjna | Zał. nr 1 |
| --- | --- |
| Temat: | Brzeg, ul.Sportowa – przebudowa stadionu miejskiego. |
| Wykonał: | „GEOWIERT” Usługi Geologiczne Opole, ul. Borowskiego 7 |

LEGENDA:

otwór badawczy

przekrój geotechniczny