SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

A. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-

bitumicznymi wbudowywanymi na gorąco przy głębokości uszkodzenia

powyżej 3 cm

1. Materiały

Mieszanka mineralno-asfaltowa zamknięta powinna mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia ( po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych ). Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, wbudowywane oddzielnie.

2.Sprzęt

W zależności od potrzeb wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy:

- frezarka do wycięcia uszkodzonego m miejsca,

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia

do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw nawierzchni, prostopadle do jej

powierzchni i nadanie tym miejscom geometrycznych kształtów ( zbliżonych do

prostokątów ),

- sprężarka o wydajności 2-5 m3 powietrza na minutę,

- szczotki mechaniczne do oczyszczenia naprawionych miejsc.

Dla remontów cząstkowych dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych ( przy małych powierzchniach ).

3.Wykonanie robót

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- wycięcie uszkodzonego miejsca przy użyciu frezarki, nadając uszkodzeniu kształt

prostej figury geometrycznej,

- pionowe obcięcie diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi uszkodzenia,

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

- ewentualne usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu

powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn

grysu, żwiru, piasku i pyłu.

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni, należy spryskać dno i boki tego miejsca szybko-rozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.

Po jej rozpadzie należy rozłożyć mieszankę mineralno-asfaltową przy pomocy łopat, i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, tak aby po jej zagęszczeniu, naprawiana nawierzchnia była równa z powierzchni sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca  ( łaty ) i istniejącej nawierzchni nie powinny być większe niż od 6 mm, pomierzone 4-ro metrową łatą profilową lub pomiarową. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową, w zależności od wielkości łaty. Pochylenie poprzeczne ( spadek ) warstwy wypełniającej po zagęsz-

czeniu powinno być zgodne ze spadkiem istniejącej nawierzchni.

B. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych „grysami na sucho” przy

głębokości uszkodzenia do 3 cm.

1.Materiały

Podstawowymi materiałami przy remoncie technologią „grysów na sucho” są

grysy kamienne i emulsje kationowe.

2.Sprzęt

W zależności od potrzeb, wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy:

- remontem ( np. typu Patchmatic ),

- sprężarka,

- szczotki mechaniczne i inne.

3.Wykonanie robót

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:

- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego przez

Ewentualne usunięcie wody,

- dokładne oczyszczenie uszkodzonego miejsca z luźnych zanieczyszczeń.

Po tak przygotowaniu uszkodzonego miejsca, można przystąpić do jego wypełniania grysami, na przemian z emulsją kationową przy użyciu remontera.

Wypełnione miejsca należy zagęścić walcem ogumionym.

UWAGA

- remont cząstkowy nawierzchni należy prowadzić przy temperaturze powietrza

powyżej 100 C.

- nie dopuszcza się przystąpienia do robot podczas opadów atmosferycznych.